РЕШЕНИЕ

Научно-технической конференции «Полимерные композиционные материалы и производственные технологии нового поколения»

2 ноября 2016 г.

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Москва

После обмена мнениями по тематике конференции участники приняли решение:

1. Отметить рост объема внедрения нового поколения отечественных полимерных композиционных материалов (ПКМ), разработанных в связи с созданием современных образцов авиационно-космической и ракетной техники, БПЛА и объектов гражданского назначения.

2. Признать актуальность и необходимость решения задач по созданию перспективных ПКМ и технологий их получения нового поколения, которые сформулированы в «Стратегических направлениях развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года», разработанных во ФГУП «ВИАМ».

3. Отметить тенденцию развития современных автоматизированных технологий при создании новых конструкций из ПКМ для военной и гражданской отраслей промышленности (самолетостроения, машиностроения, ракетостроения и др.). В том числе – развитие автоматизированной технологии выкладки препрегов, автоматизированной укладки волокон при изготовлении преформ с последующим использованием метода инфузии, использование роботизированных систем при укладке заготовок для формования с использованием жгутовых наполнителей шириной 6,35 мм, создание во ФГУП «ВИАМ» современного малотоннажного производства по выпуску препрегов и полуфабрикатов для автоматизированных производств.

4. Отметить необходимость комплексного подхода к разработке перспективных ПКМ с точки зрения совместного решения вопросов внедрения и оценки работоспособности материала в составе конструкции с привлечением ведущих научных организаций (РАН, ГНЦ), промышленных предприятий, ОКБ и высших учебных заведений Российской Федерации.

5. Отметить недостаточный уровень свойств и их воспроизводимости для углеродных жгутов российского производства, используемых для производства ПКМ, что сдерживает широкое применение углепластиков на основе компонентов российского производства в перспективных конструкциях.

6. В связи с отсутствием ряда критических компонентов (эпихлоргидрина, виниловых эфиров жирных кислот, производных гексаметилендиизоцианата, полиэфирполиолов и др.), позволяющих получить требуемый уровень эксплуатационных характеристик, подготовить обращение в Минпромторг России с целью дополнения планов по импортозамещению и формирования дорожной карты по малотоннажной химии.

7. Отметить необходимость включения направления «Полимерные композиционные материалы и производственные технологии нового поколения» в Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года.

8. Подготовить предложения по ключевым тенденциям и приоритетам развития ПКМ и производственных технологий нового поколения для включения в разрабатываемую дорожную карту «Технет» (проект Национальной технологической инициативы).

9. Одобрить инициативу ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по проведению данной конференции, выразить признательность руководству института за ее организацию и отметить значимость подобных мероприятий для специалистов промышленных предприятий, исследовательских институтов и высших учебных заведений. Считать целесообразным проведение семинаров и конференций по данной тематике на регулярной основе.

10. Отметить высокий научно-технический уровень прочитанных на конференции докладов. Опубликовать лучшие доклады в научно-технических изданиях ФГУП «ВИАМ»: «Авиационные материалы и технологии» и «Труды ВИАМ».